Voce di capitolato 

Lastre ECO COLOREX plus per l’isolamento termico del “sistema cappotto”, realizzate in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) con conducibilità termica dichiarata di 0,031 W/mK, autoestinguenti in Euroclasse E, tagliate da blocco, prodotte con un processo di miscelazione di granuli in EPS pigmentati in massa con altri in grafite. Le lastre tagliate ECO COLOREX plus rispettano i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo Criteri Ambientali Minimi (CAM) in quanto realizzate con almeno il 15% di materia riciclata e sono conformi alla normativa UNI EN 13163, con certificazione ETICS e marchiatura CE.
