Voce di capitolato SX
Lastre NEW REXPOL (EPS 80/100/120/150/200) realizzate in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) in grafite, con conducibilità termica dichiarata di 0,030÷0,029 W/mK, autoestinguenti in Euroclasse E, tagliate da blocco, specifiche per l’isolamento termico di intercapedini, pavimenti e soffitti, conformi alla normativa UNI EN 13163, con certificazione CE, con etichetta ambientale EPD (solo per EPS 80/100/150) e conformi al Decreto Legislativo CAM - Criteri Ambientali Minimi (solo per EPS 150) in quanto realizzate con almeno il 10% di materia riciclata (CAM su richiesta).
