Voce di capitolato 

Lastre ECO 36, ECO 35, REXPOL cappotto white (EPS 100/120/150) realizzate in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) con conducibilità termica dichiarata di 0,035÷0,036 W/mK, autoestinguenti in Euroclasse E, tagliate da blocco, specifiche per l’impiego nei sistemi di isolamento a cappotto ETICS, conformi alla normativa UNI EN 13163, con certificazione CE, con etichetta ambientale EPD (tranne che per EPS 120) e conformi al Decreto Legislativo CAM - Criteri Ambientali Minimi (tranne che per EPS 120) in quanto realizzate con almeno il 10% di materia riciclata (CAM su richiesta).
